Comprehensive Publication Tables for Battery Anode Screening & CGCNN Framework

Table 1. Descriptive Statistics for 7 Core Physical Target Properties in Anode Dataset

| Property | Count | Mean | Std Dev | Min | Q1 (25%) | Median | Q3 (75%) | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band Gap ($E_g$, eV) | 115 | 1.188 | 1.374 | 0.000 | 0.000 | 0.858 | 1.819 | 7.356 |
| Formation Energy ($E_f$, eV/atom) | 115 | -1.002 | 0.938 | -3.642 | -1.696 | -0.845 | -0.310 | 0.821 |
| Energy Above Hull ($E_{\mathrm{hull}}$, eV/atom) | 115 | 1.115 | 1.044 | 0.000 | 0.134 | 0.954 | 1.829 | 5.107 |
| Li Adsorption Energy ($E_{\mathrm{ads}}$, eV) | 115 | -2.938 | 1.065 | -7.102 | -3.560 | -2.946 | -2.065 | -0.819 |
| Bulk Modulus ($K$, GPa) | 115 | 57.789 | 60.852 | 5.000 | 24.050 | 37.680 | 70.390 | 419.280 |
| Shear Modulus ($G$, GPa) | 115 | 32.365 | 52.523 | 1.320 | 10.375 | 19.520 | 33.010 | 475.470 |
| Young's Modulus ($E$, GPa) | 115 | 80.056 | 119.018 | 3.873 | 27.373 | 52.595 | 80.695 | 1035.127 |

Table 1c. Material Category Breakdown and Average Target Property Profiles

| Chemical Family | Count (N) | Percentage (%) | Sample Formulas | Mean Eg (eV) | Mean Ef (eV/at) | Mean K (GPa) | Mean Eads (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chalcogenides | 33 | 28.700 | GaSe, VS2, VSe | 0.660 | -0.510 | 47.100 | -3.010 |
| Halides | 31 | 27.000 | LiBi4F20, PF5, HfCl4 | 1.520 | -1.220 | 25.600 | -3.180 |
| Oxides | 17 | 14.800 | LiCr9O27, ZrO2, FeC2O6 | 1.890 | -1.870 | 77.500 | -3.310 |
| Pnictides | 13 | 11.300 | CN2, Bi2Pt, Bi2Pt | 0.660 | -0.260 | 85.100 | -2.530 |
| Oxyhalides | 12 | 10.400 | AgClO2, SbClO, Sr2FeBrO3 | 1.410 | -1.890 | 65.200 | -2.450 |
| Intermetallics/Alloys | 3 | 2.600 | Ga, YMg5, Hg | 0.050 | 0.090 | 32.200 | -2.360 |
| Oxychalcogenides | 3 | 2.600 | Ag2SO4, TeO3, Te2SO7 | 2.100 | -0.990 | 65.600 | -2.340 |
| Carbides | 2 | 1.700 | C, NbC | 1.770 | -0.140 | 359.500 | -2.310 |
| Semimetals | 1 | 0.900 | Si | 0.000 | 0.170 | 81.600 | -2.760 |

Table 2. Quantitative Evaluation Metrics for Multi-Task CGCNN across 7 Target Objectives (70/15/15 Fair Split)

| Target Property | Dataset Partition | R² Score | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Band Gap ($E_g$, eV) | Train | 0.996 | 0.069 | 0.089 |
| Band Gap ($E_g$, eV) | Val | 0.994 | 0.059 | 0.079 |
| Band Gap ($E_g$, eV) | Test | 0.989 | 0.112 | 0.139 |
| Formation Energy ($E_f$, eV/atom) | Train | 0.993 | 0.060 | 0.077 |
| Formation Energy ($E_f$, eV/atom) | Val | 0.994 | 0.062 | 0.071 |
| Formation Energy ($E_f$, eV/atom) | Test | 0.985 | 0.092 | 0.115 |
| Energy Above Hull ($E_{\mathrm{hull}}$, eV/atom) | Train | 0.997 | 0.046 | 0.060 |
| Energy Above Hull ($E_{\mathrm{hull}}$, eV/atom) | Val | 0.995 | 0.061 | 0.071 |
| Energy Above Hull ($E_{\mathrm{hull}}$, eV/atom) | Test | 0.996 | 0.055 | 0.068 |
| Li Adsorption Energy ($E_{\mathrm{ads}}$, eV) | Train | 0.992 | 0.068 | 0.088 |
| Li Adsorption Energy ($E_{\mathrm{ads}}$, eV) | Val | 0.992 | 0.097 | 0.108 |
| Li Adsorption Energy ($E_{\mathrm{ads}}$, eV) | Test | 0.989 | 0.095 | 0.111 |
| Bulk Modulus ($K$, GPa) | Train | 0.998 | 2.393 | 3.031 |
| Bulk Modulus ($K$, GPa) | Val | 0.998 | 2.287 | 2.863 |
| Bulk Modulus ($K$, GPa) | Test | 0.987 | 3.986 | 4.802 |
| Shear Modulus ($G$, GPa) | Train | 0.999 | 1.762 | 2.172 |
| Shear Modulus ($G$, GPa) | Val | 0.997 | 1.733 | 2.195 |
| Shear Modulus ($G$, GPa) | Test | 0.994 | 1.596 | 1.839 |
| Young's Modulus ($E$, GPa) | Train | 0.999 | 3.332 | 4.165 |
| Young's Modulus ($E$, GPa) | Val | 0.999 | 2.758 | 3.331 |
| Young's Modulus ($E$, GPa) | Test | 0.990 | 4.479 | 5.897 |

Table 3. Top 10 Candidate Anode Host Materials Ranked by Multi-Objective Composite Screening Score

| Rank | Formula | Eg (eV) | Ef (eV/at) | Ehull (eV/at) | K (GPa) | G (GPa) | E (GPa) | Eads (eV) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 3.425 | 0.269 | 0.286 | 422.600 | 476.200 | 1036.040 | -2.827 | 0.681 |
| 2 | NbC | 0.026 | -0.586 | 3.600 | 303.131 | 200.936 | 484.769 | -1.874 | 0.611 |
| 3 | FeOF | -0.007 | -1.511 | 1.063 | 173.280 | 88.575 | 241.402 | -2.170 | 0.604 |
| 4 | Rb2F | 0.051 | -1.792 | -0.053 | 12.219 | 2.496 | 10.202 | -1.884 | 0.574 |
| 5 | CuMoO4 | -0.050 | -1.672 | 2.642 | 133.692 | 56.861 | 158.197 | -2.146 | 0.548 |
| 6 | NbF3 | 0.103 | -2.701 | 0.593 | 93.560 | 44.840 | 113.638 | -3.013 | 0.540 |
| 7 | HoBrO | 3.717 | -3.269 | 0.061 | 47.530 | 28.563 | 69.878 | -2.141 | 0.539 |
| 8 | Mn2F7 | 0.009 | -1.749 | 0.766 | 37.348 | 20.623 | 59.087 | -2.577 | 0.527 |
| 9 | MnF4 | 0.026 | -2.255 | 0.310 | 51.912 | 34.118 | 76.299 | -3.128 | 0.520 |
| 10 | YMg5 | -0.199 | 0.055 | 0.187 | 37.482 | 18.337 | 45.902 | -2.040 | 0.520 |

Table 4. Functional Properties and Leaderboard for 3D Graphene TPMS Sheet Anode Scaffolds

| Rank | Topology | Atoms | Density | Eg (eV) | Ef (eV/at) | K (GPa) | G (GPa) | E (GPa) | Eads (eV) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diamond (D) | 332 | 2.400 | 0.000 | 0.124 | 152.400 | 78.200 | 198.500 | -2.480 | 0.939 |
| 2 | Gyroid (G) | 244 | 1.930 | 0.000 | 0.098 | 126.800 | 64.500 | 163.700 | -2.550 | 0.826 |
| 3 | IWP (I-WP) | 228 | 2.260 | 0.020 | 0.145 | 142.100 | 71.000 | 181.200 | -2.350 | 0.807 |
| 4 | Neovius (N) | 188 | 2.050 | 0.010 | 0.162 | 131.500 | 66.800 | 170.100 | -2.280 | 0.709 |
| 5 | Primitive (P) | 200 | 1.290 | 0.000 | 0.185 | 84.600 | 42.100 | 108.200 | -2.120 | 0.340 |